**ДОШКА ДУБОВА 165 Н\*2015**

|  |  |
| --- | --- |
| ВОЛОГІСТЬ | **Свіжий розпил** |
| СТАН(ДЛЯ ОБРІЗНОЇ) | Сторони заготовки повинні бути паралельними, кінці гострими і випилені під прямим кутом. |
| ЗАХИСТ ТОРЦІВ | оброобка торців допускається  лише  **парафіном.** |
| ПАКУВАННЯ(ДЛЯ ОБРІЗНОЇ) | Дошки повинні бути складені на палет, кожен ряд на прокладки, навіть після сушіння. Максималь висота палета може бути не вищою, ніж 1,30 м. Відстань між прокладками має бути  не більшою, ніж 30 см. |
| ОПЛАЧУВАНІ РОЗМІРИ | **30 х від 165 х 2350 мм** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сорт | розпиловочні   розміри,   мм | | |  | ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ |
| товщина | Ширина РОЗКРИТТЯ В ТОНШОМУ КІНЦІ | довжини |
| **сорт  I** | 30 | Від 165 | 2350 |  | **Основні застереження :**   **Сучки:**     Здорові світлі сучки розміром до 5 мм дозволяються, але вони повинні знаходитися не ближче, ніж 10 мм від країв дошки. **НЕ  дозволяється**     заболонь,тріщини, механічні пошкодження, зміна кольору, пліснява, пошкодження хробаками, гниль, сучки на ганях і гнилі закупорки |
| допуски   мм | - 0 / +3 | - 0 / +10 | - 0 / +20 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сорт  II** | 30 | Від 165 | 2350 |  | **Основні застереження :**  **Сучки:  -**  Допускаються світлі здорові сучки розміром до 15 мм, -  чорні (табачні) сучки розміром до 5 мм, але не ближче ніж 10 мм від країв  дошки **Заболонь:**допускається макс. 30% від  загальної ширини дошки **(як  показано на малюнку в паперовій специфікації)** **НЕ  дозволяється**       пліснява, тріщини, механічні пошкодження, зміна кольору, дирки від шкідників, гниль,  сучки на гранях, закупорки. |
| допуски   мм | - 0 / +3 | - 0 / +10 | - 0 / +20 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **сорт  III** | 30 | Від 165 | 2350 |  | **Основні застереження :**  **Сучки:**-  Допускаються світлі здорові сучки розміром до 20 мм, -  чорні (табачні) сучки розміром до 10 мм, але не ближче ніж 10 мм від країв  дошки **Заболонь:**допускається макс. 50% від  загальної ширини дошки  **(як  показано на малюнку в паперовій специфікації)** **НЕ  дозволяється**       пліснява, тріщини, механічні пошкодження, зміна кольору, дирки від шкідників, гниль,  сучки на гранях, закупорки. |
| допуски   мм | - 0 / +3 | - 0 / +10 | - 0 / +20 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **сорт  IV** | | 30 | Від 165 | 2350 |  | **Основні застереження :**  **Сучки:**-  Допускаються світлі здорові сучки розміром до 60 мм, -  чорні (табачні) сучки розміром до 30 мм  максимально 2 шт на дошку, але не ближче ніж 10 мм від країв  дошки **Заболонь:**допускається макс. 75% від  загальної ширини дошки  **(як  показано на малюнку в паперовій специфікації)** **НЕ  дозволяється**       пліснява, тріщини, механічні пошкодження, зміна кольору, дирки від шкідників, гниль,  сучки на гранях, закупорки. |
| допуски   мм | | - 0 / +3 | - 0 / +10 | - 0 / +20 |  |